## PELÍCULA SEPARADORA MPS-95

# INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

- RÁPIDA EVAPORACIÓN

- FORMACIÓN DE UNA PELÍCULA CONTINUA AL ESTAR COMPLETAMENTE SECA.

- FÁCIL DE APLICAR

- SENCILLO DE LIMPIAR

- TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA

APLICACIONES Y USOS:

- PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA PELÍCULA SEPARADORA DEBERÁ APLICARSE EN UNA SOLA MANO, LO MÁS DELGADA Y CONTINUA POSIBLE SOBRE EL MOLDE PREVIAMENTE ENCERADO Y PULIDO.

- LA CONDICIÓN DE APLICAR EN UNA SOLA CAPA Y LA MÁS DELGADA POSIBLE ES PARA LA EVAPORACIÓN TOTAL DE LOS SOLVENTES Y ASI EVITAR ERRORES Y FALLAS COMO SON ARRUGAMIENTOS, PERDIDA DE BRILLO Y PERDIDA DE TERSURA EN EL PRODUCTO FINAL.

DATOS TÉCNICOS:

| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |
| SÓLIDOS % | 4 +/- 0.5 |
| VISCOSIDAD | 125 +/- 25 |
| DENSIDAD | 0.90 +/- 0.05 |
| SECADO | 15 A 20MIN |
| COLOR | AZUL CLARO |
| ESTABILIDAD | 12 MESES |

# Text boxes

# RESINAS GUADALAJARA SA DE CV

MONTENEGRO 1086

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

www.resinasguadalajara.com.mx